Рис. 1 – Форма в сборе с установленными термопарами

Рис. 2 – Схема расположения термопар в форме (I – отливка, II – форма, III – опоки, IV – плита из алюминиевого сплава)

а						б

в

Рис. 3 – Теплопроводность (а), теплоёмкость (б) и плотность (в) сплава (табл. 2) в зависимости от температуры, рассчитанные в программе ProCast в сравнении с литературными данными для сплава A356.

а						б

в

Рис. 4 – Теплопроводность (а), теплоёмкость (б) и плотность (в) формы из фурановой ХТС в зависимости от температуры, в сравнении с литературными данными для фенольной ХТС и кварцевого песка.

а							б

Рис. 5 – Расчётные значения tErr (°С) для области значений h1 (400-800) Вт/м2К; h2 (100-500) Вт/м2К (а) и области значений h1 (900-1200) Вт/м2К; h2 (500-900) Вт/м2К (б)

а						б

в

Рис. 6 – Экспериментальные температурные поля (сплошные линии) и расчётные (штриховые линии) при h1=900 и h2= 600 Вт/м2К

Рис. 7 – Диаметры цилиндрической отливки, полученной в ходе эксперимента (сплошная линия) и модели, по которой получали полость формы (штриховая линия) в зависимости от их высоты

Таблица 1 – Параметры моделирования заполнения и затвердевания слитка.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Время заполнения формы, τ | 8 с |
| Температура заливки сплава, tpour | 690 °С |
| Начальная температура формы, tmould | 25 °С |
| Температура ликвидуса сплава, tliq | 617 °С |
| Температура ликвидуса сплава, tsol | 556 °С |

Таблица 2. – Содержание элементов в сплаве.

| Al | Si | Mg | Mn | Fe | Cu | Zn | Ti | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ост. | 6,01 | 0,58 | 0,07 | 0,57 | 0,30 | 0,20 | 0,02 | 0,02 |